## Slide 1
汇报人：张国新
2024年9月27日
2024年第3次 研究进展汇报
（9月1日~9月27日）
高压水射流钻井完井实验室超临界小组

## Slide 2
月度工作计划与完成情况
内容 | 工作计划 | 完成情况
学术研究 | 聚能压裂相关实验 平板压裂可视化实验 开题调研 | 1.聚能压裂页岩/亚克力小三轴正常开展 2. 应变监测实验滞后 3. DIC平板压裂可视化实验滞后
项目工作 | 中奥干热岩地热 页岩油专项项目 | 
成果发表 | 明亮师兄论文整理 | 正在进行

## Slide 3
秋季工作计划与完成情况
计划 任务 | 9月 | 3月 |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 |  |  | 
 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 |  | 第2周 | 第3周 | 第4周 | 第1周 | 第2周 | 第3周 | 第4周
个人进展 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
硕士开题 | 阅读相关文献 |  |  |  | 完成开题大方向敲定 |  |  |  | 完成开题报告及ppt |  |  | 对教材中matlab内容用py复现 根据流致振动调研结合油服管柱撰写一篇论文 |  |  |  |  | 
成果发表 | 专利1篇+项目论文1篇+聚能整理论文2篇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
科研项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
中奥干热岩 | 平板可视化压裂实验改进 |  |  |  |  | 压裂实验开展 |  |  | 实验结果后处理分析、材料形成、文章撰写 | 实验结果后处理分析、材料形成、撰写学术论文 | 实验结果后处理分析、材料形成、文章撰写 | 实验结果后处理分析、材料形成、文章撰写 |  |  |  |  | 
聚能专项 | 预实验开展 |  |  | 开展三轴应变监测实验及平板可视化 |  |  |  |  |  | 数据处理及分析、撰写学术论文 | 数据处理及分析、撰写学术论文 |  |  |  |  |  | 

## Slide 4
研究内容：高温对预制裂隙花岗岩单轴压缩力学行为的影响
实验方法：3D数字图像相关技术、声发射、微观测试手段、应变片监测
全场应变场演化
应变片监测交叉布置
实时监测了岩石裂纹扩展以及局部应变
建立了高温下含裂隙岩石强度和变形特性的预测模型
不同预制裂隙角度后续裂纹
心得与收获：
Effect of High Temperature on Deformation Failure Behavior of Granite Specimen Containing a Single Fissure Under Uniaxial Compression, 2019
Sheng‑Qi Yang等人,中国矿业大学 Q2
本文说明了应变片在实验中的安装位置、安装方式、数据采集方式以及安装目的以及对实验结果的影响

## Slide 5
压力对比曲线
主要科研和论文工作
保鲜膜包覆岩样
龙马溪组页岩压后图
完成小三轴长7及龙马溪页岩SC-CO2准静态及部分不同聚能压力下压裂实验；
相同条件下水力压裂对比实验还未开展；
目前实验结果表明：SC-CO2聚能压裂较准静态压裂能降低页岩岩样约29%的破裂压力
开展SC-CO2聚能压裂实验—页岩

## Slide 6
主要科研和论文工作
三轴应力下不同加压方式样品压后图
实验目的：利用亚克力均质性预测裂缝扩展分布，便于后期应变片布置；
为防止井筒崩出，听从王老师指导，选择对井眼进行攻螺纹加工处理；
实验结果表明：准静态裂缝由裸眼段下井底起裂拓展；聚能裂缝由裸眼段上井筒底部起裂拓展，其贯穿仍具有随机性，受强塑性及缺口敏感性影响，三轴应力下聚能破裂压力更高
应变监测预实验—亚克力
准静态
25MPa聚能
应变片预布置区域
井壁未攻螺纹
井筒崩飞

## Slide 7
主要科研和论文工作
实验前样品拍摄图
实验过程手机拍摄图
亚克力可视化压裂
目前已开展准静态以及聚能压裂亚克力可视化6组
现有实验结果与预期实验讨论结果基本一致
考虑定制前置盖板以防止样品崩出，破坏样品最终形态，影响压后重塑
亚克力前置盖板设计

## Slide 8
主要科研和论文工作
摄像机前所放置挡板破碎
实验结束后试样弹出
亚克力可视化压裂
加压结束后没有前置挡板，若样品出现贯穿破坏，极易崩出
双层挡板无法格挡挡冲击，购买加厚亚克力挡板以防止样品弹出后造成破坏
实验结束后试样弹出

## Slide 9
实验室日常工作开展
辅助铭盛师兄开展聚能压裂实验
辅助王老师专利撰写
平板可视化实验开展
SolidWorks学习
英语学习
延长甜点项目收尾
项目进展及日常工作
日常工作

## Slide 10
存在问题及下一步计划
亚克力压裂可视化抓拍时间节点需确认
平板压裂实验有待改进与开展
提高实验安全意识，开展高压实验一定要带头盔
主要认识与存在问题

## Slide 11
存在问题及下一步计划
开展干热岩可视化压裂实验，同时撰写论文
进一步开展聚能压裂实验，开展应变监测实验
依据实验设计方案改进实验；
撰写除实验结果及讨论外的论文整体
配合完成实验室日常工作
依据现有实验基础大致确认裂缝扩展形态，确认应变片排布方式；
开展下一步正交实验，分析不同影响
下一步工作计划
整理明亮师兄论文
Irazu软件及英语学习

## Slide 12
汇报完毕
请各位老师同学批评指正